# Protocolo de Control de Calidad: Ensayo de Densidad de Campo (Método del Cono de Arena)

Este documento establece el estándar técnico para la ejecución, procesamiento y evaluación del ensayo de Densidad de Campo mediante el método del Cono de Arena (normas de referencia ASTM D1556 / AASHTO T191), aplicado al control de calidad de capas conformadas en proyectos carreteros (Subrasante, Subbase y Base Granular).

## 1. Datos de Entrada (Inputs) y Rangos Aceptables

Los siguientes parámetros corresponden a las mediciones directas obtenidas en el campo y en el laboratorio móvil, así como a los valores de calibración previa del equipo. Cada input cuenta con un intervalo de variabilidad típico aceptable bajo condiciones estándar de operación:

| Parámetro / Input | Unidad | Descripción | Intervalo / Rango Aceptable |
| --- | --- | --- | --- |
| Peso Inicial del Frasco con Arena | gramos (g) | Masa total del conjunto (frasco + cono + arena de Ottawa calibrada) antes de iniciar la prueba. | 5000.0 a 7000.0 g |
| Peso Final del Frasco con Arena | gramos (g) | Masa remanente en el conjunto después de llenar el cono metálico y la excavación. | 2000.0 a 4500.0 g |
| Constante del Cono (K) | gramos (g) | Masa de arena necesaria para rellenar exclusivamente el cono metálico expuesto bajo la válvula abierta. | 1300.0 a 1700.0 g |
| Densidad de la Arena de Ottawa | g/cm³ | Densidad aparente de la arena estandarizada, obtenida mediante calibración rigurosa de laboratorio. | 1.300 a 1.450 g/cm³ |
| Peso del Suelo Húmedo Extraído | gramos (g) | Masa total de la muestra de suelo removida de la excavación o hueco de ensayo in situ. | 2500.0 a 4500.0 g |
| Contenido de Humedad del Suelo (w) | porcentaje (%) | Porcentaje de agua presente en el suelo extraído, medido por secado al horno o método Speedy. | 4.0% a 12.0% |
| Densidad Máxima Seca (DMS) | g/cm³ | Valor de referencia base determinado previamente en el laboratorio mediante el ensayo Proctor Modificado. | 1.800 a 2.350 g/cm³ |
| Óptimo Contenido de Humedad (OCH) | porcentaje (%) | Humedad ideal asociada a la curva del Proctor Modificado para lograr la máxima densificación mineral. | 5.0% a 12.0% |

## 2. Procesamiento de los Datos de Entrada (Cálculos y Procedimiento)

El procesamiento matemático para transformar las lecturas directas en indicadores de ingeniería sigue una secuencia estructurada de seis fórmulas fundamentales:

- Masa Total de Arena Empleada: Determina cuánta arena salió del recipiente cilíndrico.
Ecuación: Masa Utilizada (g) = Peso Inicial del Frasco - Peso Final del Frasco

- Masa de Arena en la Excavación: Descuenta la porción de arena que llenó únicamente el cono metálico expuesto de la placa base.
Ecuación: Masa en el Hueco (g) = Masa Utilizada - Constante del Cono (K)

- Determinación del Volumen del Hueco: Traduce el peso de la arena en una dimensión física de volumen utilizando su densidad calibrada.
Ecuación: Volumen del Hueco (cm³) = Masa en el Hueco / Densidad de la Arena de Ottawa

- Cálculo de la Densidad Húmeda de Campo: Evalúa la relación de masa de suelo por volumen excavado antes del secado.
Ecuación: Densidad Húmeda (g/cm³) = Peso del Suelo Húmedo Extraído / Volumen del Hueco

- Cálculo de la Densidad Seca de Campo: Corrige y elimina el aporte del agua en el peso para medir exclusivamente la estructura sólida del suelo.
Ecuación: Densidad Seca de Campo (g/cm³) = Densidad Húmeda / [1 + (Contenido de Humedad / 100)]

- Determinación del Grado de Compactación (GC): Relación porcentual que califica el rendimiento real en obra frente al patrón óptimo de laboratorio.
Ecuación: Grado de Compactación (%) = (Densidad Seca de Campo / Densidad Máxima Seca del Proctor) x 100

## 3. Resultados Finales del Procesamiento

Una vez completado el procesamiento matemático, el sistema genera tres salidas analíticas definitivas:

- Densidad Seca de Campo (g/cm³): Indicador físico real del grado de acomodo y empaquetamiento de las partículas sólidas de la carretera.

- Contenido de Humedad Controlado (%): El porcentaje de agua medido in situ en el instante de la compactación.

- Grado de Compactación Final (%): El porcentaje numérico final que determina de forma oficial la aceptación o el rechazo del tramo de obra evaluado.

## 4. Criterios de Cumplimiento y Aceptación

Para validar la aprobación de cada capa y autorizar el avance del proyecto hacia la siguiente fase de la estructura vial, se deben cumplir obligatoriamente las siguientes especificaciones técnicas generales:

| Capa del Pavimento | Criterio Mínimo de Grado de Compactación | Tolerancia de Humedad de Campo |
| --- | --- | --- |
| Base Granular | ≥ 100.0% de la DMS (Proctor Modificado) | Óptimo Contenido de Humedad (OCH) ± 1.5% |
| Subbase Granular | ≥ 98.0% de la DMS (Proctor Modificado) | Óptimo Contenido de Humedad (OCH) ± 2.0% |
| Subrasante (Cuerpo y Corona) | ≥ 95.0% de la DMS (Proctor Modificado) | Óptimo Contenido de Humedad (OCH) ± 2.0% |

Protocolo ante No Conformidades: Si el Grado de Compactación final es inferior al mínimo especificado, o si la humedad se desvía de los márgenes tolerables, el sector es rechazado por supervisión. El contratista está obligado a realizar una escarificación total del área, re-homogenizar agregando agua (si está seco) o aireando el suelo (si está sobre-saturado), y volver a compactar antes de solicitar una nueva liberación de tramo.